КУРС  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ДОКТОРАНТИ

ЛАЗЕРНО ОТЛАГАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ

ЛЕКТОР: проф. дфн Петър Асенов Атанасов

(АНОТАЦИЯ)

В курса са разгледани основните проблеми и принципите на импулсното лазерно отлагане на различни слоеве – оптични, магнитни, високотемпературни свръхпроводящи. Представят се и се дискутират най-основните и важни особености на метода. Посочени са и характерните трудности и недостатаци, както и методите за отстраняването им. Дискутират се и конкретни примери при отлагане на слоеве от LiNbO3, Y2O3 и KGd(WO4)2.

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

- Оптичните свойства на веществата – 2 часа.

- Особености на лазерната аблация – 2 часа.

- Вакуумни системи и елементи, използвани при отлагане на тънки слоеве – 1 час.

- Отгряване на слоевете – 1 час.

- Методи за получаване на тънки слоеве. Импулсно лазерно отлагане. Най-често използвани видове лазери – 2 часа.

- Структура на тънките слоеве и методи за изследване на структурата, морфологията, стехиометрията и други свойства на тънките слоеве – 3 часа.

- Параметри, влияещи върху характеристиките на тънките слоеве в процеса на насяне с конкретни примери – 5 часа.

- Активни и пасивни оптични слоеве – 2 часа.

К  О  Н  С  П  Е  К  Т

по “ЛАЗЕРНО ОТЛАГАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ”

- Оптичните свойства на веществата. Макроскопични свойства на материалите. Метали и неметали.

- Аблационен процес в метали, полупроводници и диелектрици. Особености при аблация със свръхкъси импулси. In-situ и ex-situ методи за лазерно отлагане на слоеве.

- Вакуумни системи и елементи, използвани при отлагане на тънки слоеве.

- Лазерно получаване на микроструктури. Отгряване на слоевете.

- Механизми при образуване на зародиши и израстване на тънките слоеве.

- Методи за получаване на тънки слоеве. Импулсно лазерно отлагане. Най-често използвани видове лазери.

- Структура на тънките слоеве. Методи за изследване на структурата, морфологията, стехиометрията и други свойства на тънките слоеве.

- Механични и оптични свойства на оптичните тънки слоеве. Методи за измерване на тези специфични характеристики.

- Параметри, влияещи върху характеристиките на тънките слоеве в процеса на насяне – температура на подложката, разтояние мишена-подложка, налягане на газовете, скорост на отлагане и т.н. Изисквания за съответствие между свойствата на подложките и тези на слоевете.

- Методи за анализ на тънки слоеве – Ръдерфордово обратно разсейване, рентгено-структорен анализ, атомно-силова микроскопия.

- Специфични изисквания и характеризиране на активни и пасивни оптични слоеве.

ЛИТЕРАТУРА:

- D. B. Chrisey, G. K. Hubler, Pulsed laser deposition of thin films, 1994.

- О. Звельто, Принципы лазеров, Москва, Мир, 1985.

- В. Н. Макухин, Лазерные методы получения и обработки тоньких пленок, 1974.

- Г. В. Днепровский, Получение тонькопленочных слоев в вакууме с помощи излучение ОКГ, М., 1978.

- М. Борн и Э. Волф, Основы оптики, М. Мир, 1970.

- Е. Фердинандов, Основи на оптоелектрониката, С. Техника, 1993.

Утвърден от НС на ИЕ-БАН на заседанието на 28.09.2006 г. Протокол № 5, т. 3.

Секретар на НС:

(ст.н.с. д-р Б. Вичев)